
**VIVID-500（611）**

**聚羧酸超塑化剂（母液）**

**产品介绍**

VIVID-500（611）聚羧酸超塑化剂(母液)是一种具有梳型结构的聚羧酸醚共聚物，对胶凝材料具有优良的分散能力和保坍能力，对含泥量和含粉量高的材料具有良好的抗吸附性，能显著改善拌合物长时间的施工性能和泵送性能。

本产品具有如下特性：

* 优良的减水和优异的保坍性能，兼具减水和保坍功能；
* 良好的骨料适应性，显著改善拌合物和易性和施工性，利于长时间运输泵送；



**应用领域**

预拌混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、预制混凝土以及各种高强、高性能混凝土及砂浆。



**理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性** **能** | **指** **标** |
| 外观 | 无色至红棕色液体 |
| 固含量(%) | 50.0±1.0 |
| pH值 | 5.0-8.0 |
| 密度/(g/cm³), 20℃ | 1.10±0.02 |
| 粘度/mPa.s, 20℃ | <600 |



**使用推荐**

单独使用或与其他品种聚羧酸超塑化剂(母液)复合使用，可代替部分减水组分降低配方成本，提高拌合物长时间施工要求的保坍性能。



**包装与储存**

**包装：**200 kg/桶、1000Kg/桶或根据客户要求。

**储存：**本产品应存放于专用仓库或固定的场所内，在2-40℃、原装密封和避免阳光直射的条件下，保质期为12个月。



**安全信息**

具体的安全信息请见安全数据卡

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

