
**SD-600P-D**

**聚羧酸超分散剂**

**产品介绍**

适用于不同水泥胶凝材料体系的各种砂浆和混凝土产品中，赋予砂浆产品优异的工作性能及综合性能，特别提供浆体优异的表观性能的粉体聚羧酸减水剂。

本产品具有如下特性：

* 稳定且广泛的原材料适应性；
* 优异的表观性能改善；
* 高分散性，赋予砂浆产品优异的工作性能及流动性能。



**应用领域**

灌浆材料；

聚合物改性砂浆（自流平砂浆、防水砂浆、修补砂浆等）；

混凝土产品等。



**理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性** **能** | **指** **标** |
| 外观 | 白色至粉红色粉末 |
| 活性成分(%) | ≥90 |
| 堆积密度 (kg/m3) | 300-600 |
| pH值(10% 水溶液) | 7.0-9.0 |
| 含水率（%） | ≤3 |



**推荐掺量**

SD-600P-D需与其他干粉材料一起混合均匀，其合适掺量为胶凝材料总量的的0.1%-1.0%。实际掺量需根据不同的产品和应用进行测试确定。



**包装与储存**

**包装：**25kg包装。

**储存：**在5-35℃下阴凉干燥处密闭存储，防止受潮，存放处远离热源和火源。由于本产品具有热塑性，因此，在温度较高的环境下储存应避免受压，否则将有结块的危险。存放时间不宜超过12个月。



**安全信息**

具体的安全信息请见安全数据卡

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

