
**SD-600P-G**

**聚羧酸超分散剂**

**产品介绍**

一款特别设计，适用于水泥基和石膏基材料，可快速溶解并使得浆体快速流化的高性能粉体聚羧酸分散剂产品；尤其适用于石膏基产品。

本产品具有如下特性：

* 高减水，并快速分散溶解，可提供浆体快速流化性能;
* 有效提升早期强度;
* 对环境温度敏感度低，适应于不同温度工作场景；
* 特别适用于石膏基材料。



**应用领域**

灌浆材料、快硬砂浆、油井水泥、压浆料、注浆料等；

各种水泥基及石膏基预拌砂浆和聚合物改性砂浆（地坪砂浆、修补砂浆、防水砂浆等）；

各种高性能混凝土产品。



**理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性** **能** | **指** **标** |
| 外观 | 白色至粉红色粉末 |
| 活性成分(%) | ≥90 |
| 堆积密度 (kg/m3) | 300-600 |
| pH值(10% 水溶液) | 9.0-11.0 |
| 含水率（%） | ≤3 |



**推荐掺量**

SD-600P-G需与其他干粉材料一起混合均匀，其合适掺量为胶凝材料总量的0.1%-1.0%。实际掺量需根据不同的产品和应用进行测试确定。



**包装与储存**

**包装：**25kg包装。

**储存：**在5-35℃下阴凉干燥处存储，防止受潮。由于本产品具有热塑性，因此，在温度较高的环境下储存应避免受压，否则将有结块的危险。存放时间不宜超过12个月。



**安全信息**

具体的安全信息请见安全数据卡

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

