**SD-600P-R**

**聚羧酸超分散剂**

**产品介绍**

SD-600P-R是一款减水率高、低引气的粉体聚羧酸超分散剂，为白色至粉红色水溶性粉末，塑化速度较快，与多种水泥基胶凝材料适应性良好。

本产品具有如下特性：

分散性好，赋予浆体良好的工作性能及铺摊性能；

低引气，对浆体结构及强度影响较小；

性能稳定且具有广泛的配方适应性；

较快的塑化速度，能显著提高施工效率。

**应用领域**

压浆料、灌浆材料；

流动性水泥地坪材料。

**理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性** **能** | **指** **标** |
| 外观 | 白色至粉红色粉末 |
| 活性成分(%) | ≥90 |
| 堆积密度 (kg/m3) | 300-600 |
| pH值(10% 水溶液) | 6.0-9.0 |
| 含水率（%） | ≤3.5 |

**推荐掺量**

SD-600P-R需与其他干粉材料一起混合均匀，其合适掺量为胶凝材料总量的0.1%-1.0%。实际掺量需根据不同的产品和应用进行测试确定。

**包装与储存**

**包装：**25kg包装。

**储存：**在 5-35℃下阴凉干燥处存储，防止受潮。由于本产品具有热塑性，因此，在温度较高的环境下储存应避免受压，否则将有结块的危险。存放时间不宜超过12个月。

**安全信息**

具体的安全信息请见安全数据卡

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

