


**亮丽膜超强封地剂**

**Lovelymore Ultra-strong Floor Sealer**



** 产品性能**

亮丽膜超强封地剂内含独的网状交联树脂，是一种专门用作混凝土地面、耐磨地面、自流平水泥地面的封闭剂。该产品能渗透至毛细管孔内，封闭毛细孔，同时在地坪表面形成连续的保护膜，能抵御多种化学品及油污对地坪的渗透、侵蚀，有效防止地坪粉化，延长地坪使用寿命。可单独使用于中轻度交通流量地坪，也可配合三瑞其它面蜡用于中高度交通流量地坪。

** 应用领域**

PVC地板、弹性地坪、混凝土、水磨石、无机骨料、环氧及聚氨酯地坪。

** 理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性 能** | **指 标** |
| 外观 | 乳白色液体 |
| 气味 | 略含氨味 |
| 稳定性 | 2～5℃放置24h无结晶，无沉淀 |
| pH值 | 7-9 |
| 固含量（%） | ≥20 |
| 耐水性（2h） | 无异常 |
| 耐酸性（10% HCl，0.5h点滴） | 无异常 |
| 耐碱性（100g/L NaOH，0.5h点滴） | 无异常 |

** 使用推荐**

**推荐面积**：

一般推荐用量10-30 m2/每公斤/遍（视地坪情况）。

**推荐方法：**

使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡；若需要，使用三瑞推荐的产品对水泥地坪进行酸化处理；与三瑞企业的亮丽膜地板蜡系列产品配合使用效果更佳。

**注意事项**：

请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，温度、湿度、通风状况影响干燥时间，等蜡充分干透后再进行第二遍打蜡。

** 包装与储存**

**包装：**4k**g/**桶，4kg/桶×4桶/箱，20 kg/桶。

**储存：**本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为3年（特殊情况可双方协商）。

** 安全信息**

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。